™ HardMax ГРУНТ-ЭМАЛЬ УР-2К ИП 2-х компонентная ПОЛИУРЕТАНОВАЯ (для профессионального применения) 2 в 1 - антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль

| описание | Грунт-эмаль представляет собой суспензию атмосферо- и химически стойких пигментов и инертных наполнителей в растворе гидроксилсодержащей акриловой смолы с добавлением отвердителя - алифатического изоцианата. ЛКМ поставляется комплектно: основа грунт-эмали, отвердитель. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для профессиональной окраски металлических и деревянных конструкций ответственного назначения, изделий из стеклопластика, чугуна и цветных металлов требующих сочетания высоких декоративных и эксплуатационных свойств, а также продолжительного срока службы покрытия в атмосферных условия различных климатических зон. |  |
| объекты применения | Наружные и внутренние металлические поверхности городского, железнодорожного, автомобильного транспорта, подвижного состава метрополитена, сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники; технологическое оборудование; мостовые конструкции; металлические части (рамы, амортизаторы, элементы шасси, радиаторы и другие детали) транспортных средств; запорная арматура для нефте- и газопроводов; наружные поверхности емкостей для хранения нефти, дизельного топлива, индустриальных масел; ангары, кованные металлические изделия. |  |
| свойства | Быстро высыхает. Покрытие имеет полуглянцевый блеск, не склонно к пожелтению под воздействием атмосферных факторов; обладает исключительной износостойкостью и сопротивляемостью механическим нагрузкам; хорошую устойчивость к воздействию пресной и морской воды, кислотных, щелочных и других моющих растворов, бензину, дизельному топливу, техническим маслам. Срок службы 2-х слойного покрытия грунт-эмали, нанесенного на подготовленную поверхность, в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренного климата (У-1), холодного климата (ХЛ1) и умеренно-холодного климата (УХЛ1) - 14 лет; в условиях общеклиматического исполнения (О1) и тропического климата (Т1) - не менее 4 лет. Пленка грунт-эмали устойчива при температуре окружающего воздуха от +60 до –60ºС. |  |
| технические характеристики | Цвет | По каталогу RAL |
|  | Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее | 45 |
|  | Условная вязкость полуфабриката по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при (20±0,5)ºС, с | 50-90 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 35 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее | 0,40 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Блеск покрытия, по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), %: - полуглянцевая | 37-49 |
|  | Время высыхания до степени 3, не более, при температуре: - (202)С, ч, - (602)С, мин, - (802)С, мин. | 8 40 30 |
|  | Стойкость покрытия к статическому воздействию растворов, ч, не менее |  |
|  | - щелочного (15%-ый раствор) | 72 |
|  | - кислотного (20%-ый раствор) | 72 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее: |  |
|  | - воды | 72 |
|  | - дизельного топлива | 72 |
|  | - 3%-ного раствора NaCl | 72 |
|  | - бензина | 72 |
|  | - нефти - индустриального масла | 72 72 |
|  | Жизнеспособность после смешивания компонентов грунт-эмали, ч, не менее | 8 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402. Поверхности деревянных деталей, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений, соответствовать требованиям ГОСТ 2140 и ГОСТ 15155. Влажность древесины не должна превышать 15%. |  |
| ПОДГОТОВКА грунт-эмали | Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. Отвердитель вводят малыми дозировками при постоянном перемешивании. Соотношение основа грунт-эмали: отвердитель проставляется в аналитическом паспорте на каждую партию материала и составляет: по массе - 1:0,15 Необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов и тщательно их перемешивать, т.к. нарушенное соотношение компонентов приводит к неравномерному отверждению и ухудшению качества покрытия. До рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для полиуретановых материалов. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 70%. Температура ЛКМ – от +15 до +25ºС Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. |  |
| способ нанесения | Пневматическое, безвоздушное распыление, кисть, валик. Для высокоточного дозирования компонентов и качественного смешения их перед окраской рекомендуется применять специальные установки для нанесения 2-х компонентных составов, позволяющие наносить ЛКМ с ограниченной жизнеспособностью. |  |
| технологические параметры нанесения | Пневматическое распыление: давление воздуха - 3,5-4 атм.; диаметр сопла – 1,6-1,8 мм; рабочая вязкость ЛКМ по вискозиметру ВЗ-4 - 15-19 с. |  |
| время высыхания (при нанесении пневматическим распылением) | Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)ºС: на отлип - 1,0 час; полное высыхание - 8 час. Комплексное покрытие, высушенное при температуре (20±2)ºС, (2 слоя грунт-эмали) набирает твердость, при которой возможна транспортировка изделий, через 3 часа после горячей сушки и через 16 часов - после естественной; окончательную твердость - через 5 суток. При температуре (80±2)ºС время сушки одного слоя грунт-эмали - 30 минут; при (60±2)ºС – 40 мин. Наносить второй слой допускается через 20-30 минут. Время сушки зависит от температуры, влажности и циркуляции окружающего воздуха, толщины пленки и количества слоев покрытия. При увеличении или снижении температуры время сушки пропорционально уменьшается или увеличивается. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ количество слоев | 2-3 слоя в зависимости от требуемого срока службы покрытия. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ толщина покрытия | Толщина сухой пленки однослойного покрытия при пневматическом распылении должна составлять18-25мкм. Толщина комплексного 2-х слойного покрытия грунт-эмали – от 36 до 50 мкм. При нанесении безвоздушным распылением толщина сухого слоя покрытия грунт-эмали не должна превышать 30 мкм. |  |
| теоретический расход | 100-120 г/м2 в зависимости от цвета |  |
| ПРАКТИческий расход | Практический расход зависит от условий, метода нанесения, физико-химических показателей ЛКМ, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства и устанавливается расчетным или опытным путем. |  |
| очистка инструментов | Инструменты необходимо очистить разбавителем для полиуретановых материалов, сольвентом, ксилолом или бутилацетатом сразу после использования порции грунт-эмали до ее желатинизации. После этого готовится следующая порция грунт-эмали. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. При смешивании грунт-эмали с изоцианатным отвердителем и при нанесении готового состава необходимо избегать контакта кожи с полиизоцианатом и особенно вдыхания аэрозолей, содержащих изоцианаты.. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунт-эмали приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от 5 до 30ºС. Срок хранения отвердителя ограничен. Отвердитель реагирует с содержащейся в воздухе влагой, поэтому открытую емкость с отвердителем рекомендуется хранить плотно закрытой и использовать в течение 14 суток после открытия емкости. |  |
| срок годности | Полуфабрикат (основа) грунт-эмали - 24 месяца с даты изготовления; отвердитель – 6 месяцев с даты изготовления |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-051-54651722-2007 |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Все указанные свойства покрытия получены при нанесении методом пневматического распыления. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |