### ™ HardMax

ГРУНТОВКА УР-2K ИП

2-х компонентная ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

(для профессионального применения)

| ОПИСАНИЕ | Грунтовка представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и инертных наполнителей в растворе гидроксилсодержащей акриловой смолы с добавлением отвердителя. ЛКМ поставляется комплектно: основа грунтовки, отвердитель. |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для профессиональной антикоррозионной защиты металлических поверхностей (в т.ч. оцинкованная сталь, цветные металлы и чугун), изделий из стеклопластика в комплексном покрытии с полиуретановой эмалью УР-2К ИП «ТМHardMax», а также в качестве 2-х слойного самостоятельного покрытия для применения в атмосферных условиях и в помещении. |
| объекты применения | Городской и железнодорожный транспорт, подвижной состав метрополитена, сельскохозяйственная, коммунальная и дорожно-строительная техника, технологическое оборудование, мостовые конструкции; высококачественная кухонная мебель. |
| СВОЙСТВА | Быстро высыхает, что позволяет наносить покрывную эмаль уже через 1 ч естественной сушки или через 30-45 мин. горячей сушки. Обеспечивает высокую твердость, хорошую адгезионную прочность и антикоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия. Срок службы 2-х слойного покрытия эмали, нанесенного на грунтовку УР-2К ИП в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренного климата (У-1), холодного климата (ХЛ1) и умеренно-холодного климата (УХЛ1) - 16 лет; в условиях общеклиматического исполнения (О1) и условиях тропического климата (Т1) - не менее 5 лет. Пленка комплексной системы покрытия устойчива при температуре окружающего воздуха от + 60 до – 60°С. |
| технические характеристики | Цвет | серый |
|  | Условная вязкость полуфабриката при температуре (20,0(0,5)(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 50-90 |
|  | Степень разбавления до вязкости 15-19с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более | 50 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее | 45 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 35 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед,, не менее | 0,30 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее |  |
|  | - 3%-ного раствора NaCl | 72 |
|  | - воды | 72 |
|  | - бензина | 72 |
|  | - дизельного топлива | 72 |
|  | - индустриального масла | 72 |
|  | Жизнеспособность после смешения компонентов грунтовки, ч, не менее | 8 |
| подготовка поверхности | Металлические поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402. Оцинкованные поверхности достаточно обезжирить. Во избежание снижения адгезионных свойств покрытия дополнительная механическая обработка поверхности исключена. Поверхности деревянных деталей, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений, соответствовать требованиям ГОСТ 2140 и ГОСТ 15155. Влажность древесины не должна превышать 15%. |
| подготовка грунтовки | Перед применением основу грунтовки тщательно перемешивают. Отвердитель вводят малыми дозировками при постоянном перемешивании. Соотношение основа грунтовки: отвердитель проставляется в аналитическом паспорте на каждую партию материала и составляет: по массе - 1:0,10 Необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов и тщательно их перемешивать, т.к. нарушенное соотношение компонентов приводит к неравномерному отверждению и ухудшению качества покрытия. До рабочей вязкости грунтовку разбавляют разбавителем для полиуретановых материалов. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105. |
| условия нанесения | Температура воздуха от 10 до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. |
| способ нанесения | Пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик. Для высокоточного дозирования компонентов и качественного смешения их перед окраской рекомендуется применять специальные установки для нанесения 2-х компонентных составов, позволяющие наносить ЛКМ с ограниченной жизнеспособностью. |
| Технологические параметры нанесения | Пневматическое распыление: давление воздуха - 3,5 - 4 атм.; диаметр сопла – 1,6-1,8 мм; рабочая вязкость ЛКМ по вискозиметру ВЗ-4 – (15-19) с. |
| время высыхания | Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)ºС: на отлип - 30,0 мин; полное высыхание - 1 ч. При температуре (80±2)ºС время сушки одного слоя грунтовки - 30 мин; при (60±2)ºС – 40 мин. Время сушки зависит от температуры, влажности и циркуляции окружающего воздуха, толщины пленки и количества слоев покрытия. При увеличении или снижении температуры время сушки пропорционально уменьшается или увеличивается. Комплексное покрытие (1 слой грунтовки УР-2К ИП и 2 слоя эмали УР-2К ИП), высушенное при температуре (20±2)ºС, набирает твердость, при которой возможна транспортировка изделий, через 3 часа после ускоренной сушки и через 16 часов - после естественной; окончательную твердость - через 5 суток. |
| Механизм отверждения | Отверждение за счет химического взаимодействия гидроксильных групп акрилового пленкообразователя с изоцианатными группами отвердителя. |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ количество слоев | 1-2 слоя в зависимости от необходимой степени защиты поверхности и срока службы покрытия. При нанесении в два слоя можно использовать метод «мокрый по мокрому». |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ толщина покрытия | Рекомендуемая толщина каждого слоя покрытия грунтовки - 15-25 мкм. |
| теоретический расход | 100-120 г/м2. |
| ПРАКТИческий расход | Практический расход зависит от условий, метода нанесения, физико-химических показателей ЛКМ, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства и устанавливается расчетным или опытным путем. |
| очистка инструмента | Инструменты необходимо очистить разбавителем для полиуретановых материалов или бутилацетатом сразу после использования порции грунтовки до ее желатинизации, после этого готовиться следующая порция грунтовки. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества. |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от 5 до 30ºС. |
| Срок хранения | Полуфабрикат (основа) грунтовки - 24 месяца с даты изготовления. Отвердитель - 6 месяцев с даты изготовления |
| нормативный документ | ТУ 2312-051-54651722-2007 |
| Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |