™ Церта

Термостойкая антикоррозионная эмаль ко-868/ серебристо-серый (под заказ - зеленый, белый, желтый, красный, серый, синий, ярко-красный, красно-коричневый, черный)

| описание | Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе кремнийорганической смолы в органических растворителях с введением целевых добавок. |
| --- | --- |
| назначение | Для наружних и внутренних работ. Антикоррозионная термостойкая краска «ЦЕРТА» предназначена для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур от –70 °С до +900 °С, защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, цементных, оштукатуренных и других поверхностей для обеспечения их защиты от влаги и возгорания. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

      - Одноупаковочный состав

      - Холодное и горячее отверждение покрытия после нанесения

      - Стойкость к перепадам температур от –70 °С до +900 °С

      - Высокая коррозионная стойкость

      - Пожаробезопасное покрытие групп Г1, В1, Т2, Д2

      - Обладает отличными физико-механическими свойствами

      - Нанесение при температурах от –30 °С до +40 °С

      - Быстросохнущая: сушка на «отлип» (до степени 3) составляет 30 минут     при температуре +20 °С. Время полного высыхания (ч) – 2.

      - Время высыхания между слоями (ч)  1

      - Рекомендованное количество слоев покрытия  2

- Система нанесения не требует предварительного грунтования

- Прогнозируемый срок службы покрытия — до 25 лет.

- Рекомендуемая толщина защитного покрытия при эксплуатации свыше 300 °С — 80 мкм, до 300 °С — 100–150 мкм.

- Срок годности — 18 месяцев.

- Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах до –70 °С.

- Ремонтопригодность антикоррозионного покрытия с использованием доступных методов нанесения обеспечивает долголетнюю сохранность защищаемых конструкций.

- Разбавитель (растворитель)  ксилол / 646 / 647

- Способ нанесения   кисть / валик / краскораспылитель

- Время полного высыхания (ч)  2

- Расход (1 слой), (г/кв.м)  100-200

- Тип поверхности  минеральные поверхности / металл

- Поверхность готова к нагрузке (ч)  72

### Технические характеристики  получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.

При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия.  Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.