™РадугаМалер Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 алкидно-уретановая 3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль.

| ОПИСАНИЕ и назначение | Грунт-эмаль по металлу позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии строительных металлоконструкций, труб и трубопроводов металлических гаражей, ворот, заборов, оград, металлоизделий деталей машин и механизмов, оборудования. Так же применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом. |
| --- | --- |
| Свойства и преимущества | Простота и удобство нанесения Повышенная адгезия к металлам Усиленные антикоррозионные свойства Отличная укрывистость Быстро сохнет. |

| Состав | Модифицированный алкидно-уретановый лак, антикоррозионные пигменты и наполнители, сиккатив, добавки целевого назначения, растворитель. |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей. Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий. Грунт-эмаль отлично наносится, имеет высокую скорость высыхания, покрытие выдерживает механические нагрузки, устойчиво к длительному воздействию технических масел, кратковременному воздействию воды. |
| способ применения | Металлические поверхности очищают от загрязнений, рыхлой ржавчины, ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, обезжиривают. Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости ксилолом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. Грунт-эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя при t (15-30) градусов и относительной влажности воздуха не более 80%. |
| время высыхания, ч | При температуре (20+2) °С – не более 8 часов При температуре (80+2) °С – не более 20 минут |
| расход | 70-120 г/м2 (на однослойное покрытие, в зависимости от цвета) |
| ХРАНЕНИЕ | Грунт-эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Выполнять окрасочные работы следует в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза и на кожу. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| СРОК ГОДНОСТИ | 18 месяцев с даты изготовления. |