«Церта лак» универсальный

7 степеней защиты на 7 лет

| ОПИСАНИЕ | 7 степеней защиты на 7 лет Гидрофобность; от воды, влаги. Термостойкость; от высоких температур до 300 °С. Антикоррозийность; от ржавчины. Антисептик; от плесени и грибков. Долговечность; от воздействия внешней среды. Морозостойкость; нанесение при –30 °С, эксплуатация покрытия при –60 °C. Пылестойкость; от пыли (по ГОСТ 9.407-84). |
| --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Церта лак предназначен для защитной окраски металлических, керамических поверхностей, камня, придания гидрофобных свойств, морозо-, и коррозионостойкости; для защитной обработки бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей; для придания гидрофобных свойств и обеспечения требуемой адгезии финишного кремнийорганического покрытия к пористым строительным материалам; для защитной обработки поверхностей из различных пород древесины, оцилиндрованных бревен, фанеры, древесностружечных плит, шпона как самостоятельное пропиточное покрытие, так и с последующим перекрытием органосиликатными композициями, кремнийорганическими, алкидными и акриловыми эмалями; в качестве финишного покрытия по кремнийорганическим покрытиям Церта для повышения атмосферостойкости. |
|  | Допускается хранение и нанесение при минусовых температурах! (до минус 30 ºС) |
| способ применения | Лак перемешать и нанести на предварительно очищенную сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 10-15 минут. Расход лака составляет 120-150г/м2 на один слой. |
| меры предосторожности | Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей. |