«Церта патина» для металла термостойкость до 150 градусов

| описание | Эмаль Церта патина для металла применяется в комплексном покрытии с эмалью Церта Пласт для придания поверхности высокодекоративного эффекта старения. Эксплуатируется в атмосферных условиях и внутри помещений. При эксплуатации с температурами свыше 150 градусов необходимо использовать термостойкую эмаль Церта патина в комплексном покрытии с термостойкой эмалью Церта. Допускается транспортировка, хранение и нанесение при минусовых температурах (до минус 30°С). |
| --- | --- |
| назначение | Применяется для декора металлических изделий: печей, каминов, мангалов, барбекю, аксессуаров к ним. |
| нанесение патины на металл | - Тщательно перемешать патину в банке - Слегка окунаем плоскую кисть в банку - Избыток растираем на палитре - Легкими касаниями проходимся кистью по выступающим участкам, не перекрывая полностью предыдущий слой. - Для получения более насыщенного цвета растирка должна быть менее интенсивной. При необходимости разбавить универсальным лаком Церта лак не более 10% по массе. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Патину хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом месте, беречь от огня! |