## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ-0278.

## ОПИСАНИЕ

Используется для окраски металлических поверхностей с плотно держащейся ржавчиной. Применяется для заборов, оградок, решеток, ворот, при ремонте автотранспорта (для окраски проржавевших деталей, днищ, крыльев, порогов и т.д) и других изделий промышленного и бытового назначения). Материал устойчив к воздействию агрессивных сред (агрессивные соли, нагретые газы, кислоты, щелочи).

Грунт-эмаль ХВ-0278 наносится в 2-3 слоя без предварительного грунтования, прямо на ржавчину. Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунта и эмали.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТ–ЭМАЛИ ХВ–0278

| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при t (20 ± 0,5) °C, с, не менее | 40 |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ,%, | 30-36 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) 0 C, час, не более | 1 |
| Твердость пленки, не менее, по маятниковому прибору типа ТМЛ–2124, отн. единицы | 0,15 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| Стойкость покрытия к воздействию 3% раствора NaCl, воды, ч, не менее | 72 |
| Коэффициент эффективности преобразования ржавчины, не менее | 0,70 |

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ-0278

Гарантийный срок хранения ХВ-0278 – 12 месяцев со дня изготовления при температуре от минус 40оС до плюс 40 оС предохраняя от прямых солнечных лучей. Беречь от огня!

Срок службы покрытия грунт–эмали ХВ–0278 - 4 года в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата.

## ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТ–ЭМАЛИ ХВ–0278

Расход грунт–эмали ХВ-0278 на один слой при нанесении краскораспылителем — от 100 до 150 г/м2.

При необходимости перед применением грунт-эмаль может быть разбавлен до рабочей вязкости 18-20 с растворителем Р-4. Грунт-эмаль ХВ-0278 может наноситься при отрицательных температурах - от минус 15 до плюс 35 оС и относительной влажности 85 %.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУНТ–ЭМАЛИ ХВ–0278

- Грунт-эмаль ХВ-0278 обладает хорошими адгезивными свойствами;

- Грунт-эмаль ХВ-0278 является преобразователем ржавчины;

- Покрытие обладает высокой твердостью, эластичностью, стойкостью к воде и её парам, растворам солей.