Дорожная краска для разметки дорог АК-511 соответствует требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

Краска АК-511 для дорожной разметки устойчива к механическому воздействию, износу, атмосферным осадкам, промышленной атмосфере.

В продаже дорожная краска АК-511: белая, красная, желтая, синяя, черная.

Используется:

- в транспортной промышленности для разметки аэродромов, вертикальной и горизонтальной разметки;

- в строительстве применяется как краска для дорожной разметки, окраски полов в производственных помещениях, на складах;

- в быту для окраски полов в гаражах, складских помещениях;

Защитные свойства:

- Обладает отличными физико-механическими свойствами.

- Стойкость к перепаду температуры –60...+100 °С.

Нанесение:

- Однокомпонентный состав.

- Дорожная краска наносится при температуре от +5...+30 °С и относительной влажности воздуха не более 85%.

- Межслойная сушка - 15 минут при температуре +20 °С.

- Холодное отверждение покрытия после нанесения.

Расход дорожной краски АК-511 на 1 м2:

- Ориентировочный расход дорожной краски АК-511 при нанесении покрытия толщиной 100 мкм 400–500 г/м2.

- Рекомендуемое количество слоев 2–3 (в зависимости от метода нанесения).

- Рекомендуемая толщина покрытия 100–200 мкм.