### ™ КРАСКИ КВИЛ ГРУНТОВКА гф-021

| ОПИСАНИЕ | Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для грунтования поверхностей из черных металлов и дерева перед нанесением различных эмалей. |  |  |
| объекты применения | Металлические конструкции, гаражи, ворота, ограждения, трубы, промышленное оборудование. |  |  |
| СВОЙСТВА | Покрытие грунтовки обеспечивает хорошую адгезионную прочность, дополнительную защиту от коррозии и влагостойкость системы лакокрасочного покрытия, выдерживает изменение температуры от - 45 до +60ºС. |  |  |
|  | Условная вязкость при (20,00,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее |  | 45 |
|  | Степень разбавления вязкости 22-24с по вискозиметру типа ВЗ-246, %, не более |  | 20 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 60 |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 40 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре |  |  |
|  | - (20±2)С, ч, не более |  | 8 12 (черная) |
|  | - (105±5)С, ч, не более |  | 35 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более |  | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе, см, не менее |  | 50 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее |  | 0,18 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более |  | 1 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее |  |  |
|  | - 3%-ного раствора NaCl |  | 48 |
|  | - воды |  | 24 |
|  | - индустриального масла |  | 48 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. |  |  |
| подготовка грунтовки | Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С ксилолом, сольвентом или их смесью с уайт-спиритом 1:1. |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха от 10 до 30°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания, ч |  | До степени 3 при (20±2)°С – не более 8 ч, (черная – 12ч) (105±5)°С – не более 35 мин. |  |
| последующий слоЙ |  | Рекомендуемое количество слоев 1-2. Рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии. |  |
| толщина однослойного покрытия |  | 15-20 мкм. |  |
| расход |  | 60-100 г/м2. |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Ксилол, сольвент. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение |  | Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре до 30ºС. |  |
| срок годности |  | 18 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2312-029-54651722-2001 |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ |  | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000058.06.11 Декларация о соответствии ### Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |