### ™ КРАСКИ КВИЛ ГРУНТОВКА алкидная «экспресс»

| ОПИСАНИЕ | Модифицированный алкидный лак, антикоррозионные пигменты, органические растворители, функциональные добавки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для грунтования поверхностей из черных металлов и дерева перед нанесением различных эмалей. |  |  |
| объекты применения | Строительные конструкции, складские помещения, торговые павильоны, ангары, ворота, двери, навесы, металлическая мебель, декоративные ограждения, фонарные столбы, парковые и садовые скамейки, мостики, цветочницы, беседки, садовые арки, игровые и спортивные детские площадки. |  |  |
| СВОЙСТВА | Быстро высыхает. Покрытие грунтовки обеспечивает хорошую адгезионную прочность и влагостойкость системы лакокрасочного покрытия, выдерживает изменение температуры от -45 до +60ºС. |  |  |
|  | Условная вязкость при (20,00,5)С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее |  | 45 |
|  | Степень разбавления до вязкости 18-22с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более |  | 20 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 54 - 66 |
|  | Степень перетира, мкм, не более |  | 40 |
|  | Время высыхания до степени 3, мин, не более |  |  |
|  | - при температуре (20±2)С |  | 30 |
|  | - при температуре (80±2)С |  | 20 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более |  | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе, см, не менее |  | 50 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн.ед., не менее |  | 0,20 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более |  | 1 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее |  |  |
|  | - 3%-ного раствора NaCl |  | 48 |
|  | - воды |  | 72 |
|  | - индустриального масла |  | 72 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. |  |  |
| подготовка грунтовки | Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют ксилолом, сольвентом или их смесью 1:1. до рабочей вязкости 18-22 с для пневмораспыления и 50-60 с для безвоздушного распыления (по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С). |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха от 10 до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания, ч |  | До степени 3 при температуре (20±2)°С – не более 30 мин. (80±2)°С – не более 20 мин. |  |
| последующий слоЙ |  | Рекомендуемое количество слоев 1 - 2. Рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии. |  |
| толщина однослойного покрытия |  | 15-20 мкм. |  |
| расход |  | 80-100 г/м2. |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Ксилол, сольвент. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение |  | Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре до 30ºС. |  |
| срок годности |  | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2312-034-54651722-2002 |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ |  | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000011.04.13 Декларация о соответствии ### Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |