™ БОР ЛАК водно-дисперсионный лессирующий по дереву «АКВА-ЛАК»

| описание | «АКВА-ЛАК» изготовлен на основе акриловой дисперсии с добавлением воды, пигментов и добавок специального назначения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначение | Для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Используется для высококачественной окраски оконных блоков, дверей, наличников, лестниц, плинтусов, мебели, деревянных фасадов, заборов, садовых строений и т.п. |  |  |
| свойства | Обладает хорошей пропитывающей способностью, защищает древесину от биологических повреждений (синевы, плесени, гнили, грибка), имеет великолепные свойства отпугивания деревопоражающих насекомых. Специальный двойной УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению, защищает цвет покрытия от выгорания. Образует на поверхности древесины шелковистое покрытие с оптимальной проницаемостью для водяных паров и одновременно герметичное к капельной влаге. Декорирует древесину под ценные породы дерева, сохраняя его природную текстуру. Лак удобен при нанесении – не стекает с кисти и вертикальных поверхностей. Все цвета можно смешивать между собой для получения новых оригинальных оттенков. |  |  |
| технические характеристики | Цвет |  | Бесцветный, береза, сосна, калужница, орегон, дуб, тик, красное дерево, махагон, орех, палисандр, эбеновое дерево. |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее |  | 22 |
|  | Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с |  | 65-70 |
|  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более |  | 2 |
|  | рН, % |  | 6,5-9,5 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее |  | 0,10 |
|  | Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее |  | 48 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее |  | 5 |
| подготовка поверхности | Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибком плесени и синевы, следует обработать специальными составами. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. |  |  |
| ПОДГОТОВКА лака | Лак готов к применению, при необходимости возможно разбавление водой, но не более 10% по массе. Перед применением лак необходимо перемешать. Смешение с лаками других производителей не допускается. |  |  |
| условия нанесения | Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания |  | Одного слоя покрытия при температуре (20±2)ºС - не более 2ч. |  |
| количество слоев |  | Для изделий эксплуатируемых внутри помещений лак наносят в 1-2 слоя. На поверхности, эксплуатируемые в атмосферных условиях, наносят 3 слоя. Увеличение количества слоев усиливает интенсивность окрашивания поверхности. |  |
| толщина однослойного покрытия |  | 20-25 мкм. |  |
| расход |  | Строганная доска – 50-80 г/м2. Пиленая доска – 120-250 г/м2. |  |
| очистка инструментов |  | Вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Нетоксичен, пожаровзрывобезопасен! При попадании в глаза, рот и кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение |  | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания лака. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |
| СРОК ГОДНОСТИ |  | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ |  | ТУ 2313-004-99970548-2008 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000047.06.11 Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |