### ™ КРАСКИ КВИЛ ### ЭМАЛЬ ПФ-115 универсальная

| описание | Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| назначение | Для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. |  |  |
| Объекты применения | Деревянная мебель, оконные рамы, дверные блоки и проемы, ограждения, гаражи, строительные конструкции. |  |  |
| свойства | Эмаль отличается широкой палитрой насыщенных цветов, выпускается двух степеней блеска: глянцевая и матовая. Покрытие обладает высокой твердостью, устойчиво к воздействию воды, бытовых моющих средств и технических масел. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 3-х лет. |  |  |
| технические характеристики | Цвет | Различных цветов |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 65 |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 110-130 |  |
|  | Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 20 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 50 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 24 |  |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более |  |  |
|  | - красный, вишневый, оранжевый, желтый | 200 |  |
|  | - остальные цвета | 180 |  |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), % |  |  |
|  | - глянцевый | не менее 50 |  |
|  | - матовый | 4-19 |  |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее | 0,10 |  |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |  |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее | 40 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию |  |  |
|  | - воды, ч, не менее | 2 |  |
|  | - 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее | 15 |  |
|  | - индустриального масла, ч, не менее | 24 |  |
| подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окалины, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать. Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021. Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль. |  |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. |  |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. |  |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |  |
| время высыхания | «на отлип» 12-14 ч, полное высыхание - 24ч при температуре (20±2)ºС. |  |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2 слоя. |  |  |
| толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |  |  |
| расход | 200-250 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит, сольвент. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. |  |  |
| Срок годности | 24 месяца с даты изготовления. |  |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-039-54651722-2003 |  |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000060.06.11 Декларация о соответствии ### Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |