™ БОР состав огнебиозащитный II группа огнезащитой эффективности

| описание |  | Представляет собой раствор антипиренов и антисептиков в воде. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| назначение |  | Состав предназначен для комплексной защиты древесины от воспламенения, распространения пламени и биологического разрушения внутри помещений и на открытом воздухе под навесом без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Рекомендуется для обработки стропил, обрешетки, мауэрлатов, каркасов под обшивку, чердачных помещений и фронтов, свесов и карнизов крыш в зданиях с мансардой, перекрытий, балок, перегородок, стен и др. деревянных конструкций, на расчетный срок огнезащиты 3 года. Допускается применять огнебиозащитный состав для биозащиты поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе при условии последующего покрытия атмосферостойкими материалами «™Бор». |  |  |
| свойства |  | Поверхностная пропитка обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины. Защищает древесину от синевы, плесени, гнили, грибка и деревопоражающих насекомых на период 20 лет. Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины. Не влияет на прочность и склеиваемость древесины. Выпускается двух видов: бесцветный (не меняет цвет древесины) и цветной (слегка окрашивает древесину для контроля качества проведения огнезащитных работ). |  |  |
| технические характеристики |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 14 |  |
|  |  | Плотность, г/см3, не менее | 1,11 |  |
|  |  | Расход, г/м2, не более | 300 |  |
|  |  | Огнезащитная эффективность (потеря массы), %, не более | 25 |  |
| подготовка поверхности |  | Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, коры, луба и др. загрязнений. Не допускается наносить состав на ранее окрашенные поверхности, мерзлую древесину и ранее обработанные другими огнезащитными материалами поверхность без консультации со специалистами. |  |  |
| ПОДГОТОВКА состава |  | Состав готов к применению и не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешать. |  |  |
| условия нанесения |  | Состав следует наносить при температуре не ниже +5ºС. |  |  |
| способ нанесения |  | Валик, кисть, краскораспылитель, а также погружением, вымачиванием, автоклавированием. |  |  |
| количество слоев |  | Состав следует наносить в два-три приема с интервалом 20-40 мин обеспечивая нормируемый суммарный расход. |  |  |
| рекомендации |  | Обработанные составом деревянные поверхности не должны подвергаться механической обработке. Если при сборке конструкции неизбежно частичное снятие защитного слоя обработанной поверхности, необходимо повторить двукратную обработку составом. |  |  |
| расход |  | 300 г/м2. |  |  |
| очистка инструментов |  | Вода. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Нетоксичен, пожаровзрывобезопасен! Работы проводить в защитных очках и перчатках. При попадании в глаза и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре в недоступном для детей месте! После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. При хранении допускается выпадение незначительного осадка. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |  |  |
| СРОК ГОДНОСТИ | Не ограничен. |  |  |  |
| нормативный документ | ## ТУ 2389-064-54651722-2010 |  |  |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение №31.БО.17.231.П.000945.06.10. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № С-RU.ПБ01. В. 00786. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |  |  |  |