### ™ КРАСКИ КВИЛ ### ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ «ЭКСПРЕСС-ДОМ»

| описание | Модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для металлических и деревянных поверхностей требующих хороших декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений. |  |
| Объекты применения | Строительные конструкции, складские помещения, торговые павильоны, ангары, ворота, двери, навесы, металлическая мебель, декоративные ограждения, фонарные столбы, парковые и садовые скамейки, мостики, цветочницы, беседки, садовые арки, игровые и спортивные детские площадки. |  |
| свойства | Эмаль быстро высыхает. Образует покрытие стойкое к воздействию воды, бытовых моющих средств и индустриальных масел. Прекрасно выдерживает царапанье, удар и др. механические нагрузки, имеет стабильный блеск и отличную стойкость к УФ-излучениям. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренно-холодном климате сохраняет свои защитные свойства в течение 8 лет. |  |
| технические характеристики | Цвет | Различных цветов |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 45 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 80-150 |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 25 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 25 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре: |  |
|  | - (20±2)С, ч, не более | 6 |
|  | - (80±2)С, ч, не более | 0,5 |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 100 (в зависимости от цвета) |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45º), %, не менее | 50 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздествию, ч, не менее |  |
|  | - воды | 24 |
|  | - 0,5%-ного моющего средства | 24 |
|  | - индустриального масла | 24 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий, подготовленных к окрашиванию, должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки и загрязнений. Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021. |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | 6 ч при (20±2)ºС. |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2-3 слоя. |  |
| толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |  |
| расход | 70-150 г/м2. |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит, сольвент. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. |  |
| Срок годности | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | СТО 54651722-003-2007 |  |
| ### СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ### ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000061.06.11 Декларация о соответствии Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |