™Мister HardMax ГРУНТ-ЭМАЛЬ «АЛМАЗНАЯ КРОШКА» 3 в 1 - преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, защитно-декоративная эмаль.

| описание | Грунт-эмаль представляет собой суспензию свето- атмосферостойких пигментов в растворе модифицированного алкидного лака с добавлением органических растворителей и целевых добавок. |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски светильников, фонарей, парапетов, памятников и других изделий различных форм. Возможно использование грунт-эмали для окраски бетонных и деревянных поверхностей в декоративных целях. |  |
| СВОЙСТВА | Текстурная, переливающаяся на свету с «металлическим эффектом». Быстро высыхает. Покрытие не склонно к пожелтению под воздействием атмосферных факторов, обладает исключительной износостойкостью и сопротивляемостью механическим нагрузкам. Покрытие грунт-эмали устойчиво к изменению температуры от минус 60 до плюс 60°С. Срок службы покрытия - не менее 5 лет. |  |
| технические характеристики | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 50-100 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 1 |
|  | Плотность, г/см3 | 1,3±0,1 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Укрывистость, г/м2 | 50-80 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, неменее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее - 3%- ного раствора NaCl - воды - индустриального масла | 48 96 24 |
| подготовка поверхности | Металлические поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и других загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. Окрашиваемая бетонная поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. |  |
| ПОДГОТОВКА ГРУНТ-ЭМАЛИ | Обеспечить температуру грунт-эмали 15-25ºС. Тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом или растворителем 646. Степень разбавления зависит от метода нанесения и составляет от 5 до 15%. Рабочая вязкость грунт-эмали при нанесении: - с исходной вязкостью для нанесения безвоздушным распылением, кистью или валиком; при необходимости возможно разбавление ксилолом или растворителем 646, но не более 10% от массы грунт-эмали; - 22-25с – для нанесения пневматическим распылением. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3ºС. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. При работе с грунт-эмалью необходимо периодически перемешивать материал в рабочей емкости. |  |
| способ нанесения | Грунт-эмаль наносят с помощью распылителя или валика; небольшие поверхности окрашивают кистью. |  |
| время высыхания | На «отлип» - 10-30 мин (в зависимости от метода нанесения и толщины покрытия). Высыхание однослойного покрытия - 1 ч. Покрытие набирает физико-механическую прочность через 1 неделю. |  |
| количество слоев | Грунт-эмаль наносят в 2-3 слоя. При нанесении распылением рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой от 10 минут и более. При нанесении валиком (длина ворса валика не более 4 мм) второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Интервал между нанесениями не менее 5 часов. |  |
| толщина однослойного покрытия | 18-25 мкм. |  |
| расход | 80-120 г/м2 на покрытие в два-три слоя. |  |
| очистка инструментов | Ксилол, растворитель 646. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более подробная информация по безопасному применению материала приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от - 40 до 40°С. |  |
| срок годности | 12 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | ТУ 2312-124-54651722-2016 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.23.КК.08.015.Е.000945.07.16 Декларация о соответствии Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Все указанные свойства покрытия получены при нанесении методом пневматического распыления. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |