™Мister HardMax Эмаль для систем отопления и радиаторов HardMax Thermo

| описание | Эмаль представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в растворе модифицированного алкидного лака с добавлением органических растворителей и целевых добавок. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Специальная эмаль для радиаторов отопления, а также других металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. |  |
| СВОЙСТВА | Белоснежная термостойкая эмаль. Быстро высыхает, образует ровное прочное глянцевое покрытие с высокой степенью белизны, не желтеющее до +120°С, стойкое к мытью с применением бытовых и дезинфицирующих моющих средств. Допускается колеровка универсальными пигментными пастами. |  |
| технические характеристики | Цвет | Белый |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 45 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 80-150 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 25 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С, ч, не более | 6 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Термостойкость покрытия, ч, не менее | 5 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее |  |
|  | - воды | 24 |
|  | - 5-%- ного раствора моющего средства | 24 |
|  | - индустриального масла | 48 |
| подготовка поверхности | Новые (неокрашенные) радиаторы очистить от ржавчины, окалины и других загрязнений при помощи щетки или шлифшкурки, удалить образовавшуюся пыль, обезжирить и высушить. Для получения более качественного покрытия очищенную поверхность рекомендуется загрунтовать. С ранее окрашенных радиаторов удалить непрочные слои старого покрытия, всю поверхность зашкурить, очистить от пыли, обезжирить и высушить. |  |
| ПОДГОТОВКА эмали | Обеспечить температуру эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. |  |
| условия нанесения | Температура воздуха не ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3ºС. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. |  |
| способ нанесения | Кисть (для удобства рекомендуется использовать специальную радиаторную кисть), валик, пневматическое и безвоздушное распыление. |  |
| время высыхания | Полное высыхание однослойного покрытия: - при (20±2)ºС - 6 час; - при (80±2)ºС - 30 мин. |  |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2-3 слоя тонких слоя, избегая образования подтеков и наплывов при температуре поверхности 5-35°С. |  |
| толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм; |  |
| расход | 80-100 г/м2. |  |
| очистка инструментов | Уайт-спирит. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Беречь от огня! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. |  |
| срок годности | 24 месяца даты изготовления. |  |
| нормативный документ | СТО 54651722-008-2007. |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о государственной регистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000201.12.11. Декларация о соответствии. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Все указанные свойства покрытия получены при нанесении методом пневматического распыления. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |