™ Mister HardMax ЭМАЛЬ ПО ОЦИНКОВАННЫМ И ЦВЕТНЫМ МЕТАЛЛАМ АКРИЛОВАЯ. БЫСТРОСОХНУЩАЯ.

| описание | Эмаль представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и стабилизирующих веществ в растворе акрилового сополимера и смеси органических растворителей с введением добавок и пластификаторов. |
| --- | --- |
| назначение | Для окрашивания поверхностей из оцинкованного и черного металлов, подвергающихся атмосферным воздействиям: крыши, водостоки, сливы, желоба, ограждения, водо- и газопроводные трубы и др. |
| свойства | Быстро высыхает, обладает хорошей укрывающей способностью. Образует антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, механических нагрузок. Эмаль можно наносить в период низких температур (< 0°С). Покрытие сохраняет защитные свойства в течение 7 лет. |
| технические характеристики | Цвет | Различных цветов |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)ºС, с | 130-170 |
|  | Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более | 30 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 60 |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)(С, мин, не более | 30 |
|  | Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн. ед, не менее | 0,15 |
|  | Адгезия пленки по зашлифованной оцинковке, баллы, не более | 1 |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее | 50 |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее |  |
|  | - воды | 24 |
|  | - 3%-ного раствора NaCl | 24 |
|  | - индустриального масла | 24 |
| подготовка поверхности | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402. |
| ПОДГОТОВКА эмали | Тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, растворителями Р-5 или 646 не более 10% по массе. |
| условия нанесения | Температура воздуха от - 10 до +35°С. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. |
| способ нанесения | Распыление, кисть, валик |
| время высыхания | 30 мин при (20±2)ºС. |
| количество слоев | Эмаль наносят в 2 слоя. |
| толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |
| расход | 80-150 г/м2. |
| очистка инструментов | Уайт-спирит |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества. |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги. |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца с даты изготовления. |
| нормативный документ | СТО 54651722-010-2009 |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.17.231.П.001209.07.09. Декларация о соответствия № РОСС. RU. АИ 94.Д01573. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |