™ Мister HardMax

ГРУНТ-ЭМАЛЬ КУЗНЕЧНАЯ матовая

| ОПИСАНИЕ |  |  | Изготовлена на основе быстросохнущего модифицированного алкидного лака, пигментов и наполнителей, с добавлением сиккатива, органических растворителей и функциональных добавок. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ |  |  | Для профессиональной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. |  |
| объекты применения |  |  | Строительные конструкции, складские помещения, торговые павильоны, ангары, ворота, двери, навесы, металлическая мебель, декоративные ограждения, фонарные столбы, парковые и садовые скамейки, мостики, цветочницы, беседки, садовые арки, игровые и спортивные детские площадки. |  |
| СВОЙСТВА технические характеристики |  |  | Комплексное покрытие, состоящее из двух слоев грунт-эмали, нанесенных на подготовленную поверхность, в условиях открытой атмосферы промышленной зоны умеренно-холодного климата сохраняет защитные свойства в течение 5 лет. Пленка грунт-эмали устойчива при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60ºС. Грунт-эмаль технологична при нанесении, быстро высыхает. Покрытие имеет хорошую сопротивляемость механическим воздействиям, периодическому действию пресной и морской воды, моющих средств, технических масел, дизельного топлива. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее; 45. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)ºС, с; 80-120. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не более; 4. Степень разбавления до вязкости 20-25 с по вискозиметру ВЗ246 с диаметром сопла 4мм, %, не более; 20. Время высыхания до степени 3 - при температуре (202)С ч, не более 3 - при температуре (802)С ч, не более; 3 0,5. Степень перетира, мкм, не более; 20. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более; 1. Твердость покрытия по маятнику Кенига, отн. ед, не менее; 0,15. Адгезия пленки, баллы, не более; 1. Прочность покрытия при ударе, см, не менее; 50. Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию, ч, не менее - 0,5%-ного раствора моющего средства - 3%-ного раствора NaCl - воды - дизельного топлива - индустриального масла; 24 48 48 24 48. |
| подготовка поверхности |  | Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений по ГОСТ 9.402. Поверхности деревянных деталей должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли. |  |  |
| подготовка эмали |  | Обеспечить температуру грунт-эмали 15-25ºС, тщательно перемешать, разбавить до рабочей вязкости 20-25 с ксилолом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе. |  |  |
| условия нанесения |  | Температура воздуха не ниже 10ºС. Относительная влажность воздуха не выше 70%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. |  |  |
| способ нанесения |  | Пневматическое распыление, безвоздушное распыление, валик, кисть. При нанесении в 2 или 3 слоя рекомендуется использовать метод «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой 15-30 мин при температуре (20±2)ºС. |  |  |
| время высыхания, ч | Полное высыхание однослойного покрытия: - при температуре (202)С ч, не более – 3 ч; - при температуре (802)С мин, не более – 0,5 ч. При нанесении методом «мокрый по мокрому» время высыхания двухслойного покрытия: - при температуре (202)С ч, не более –6 ч; - при температуре (802)С мин, не более – 1 ч. Окончательную твердость покрытие приобретает в течение 5-7 суток. |  |  |  |
| толщина покрытия | 1 слой - 18-23 мкм |  |  |  |

| теоретический расход | 100-180 г/м2 в зависимости от цвета |
| --- | --- |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Ксилол, сольвент. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С. |
| гарантийный срок НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ | 24 месяца с даты изготовления. ТУ 20.30.12-151-54651722-2020 |