™ BRITZ Краска дорожная АК-511Б

| назначение | Предназначена для нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с асфальто-бетонным покрытием в условиях эксплуатации У, УХЛ, ОМ. |
| --- | --- |
| способ применения | Перед покраской поверхность просушивают, очищают от песка, грязи, пятен жира и масла. Наносится краска специализированным оборудованием – безвоздушным распылителем, возможно нанесение ручным распылением, валиком и кистью при температуре воздуха 5-35 (С, при влажности воздуха меньше 85%. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем (Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, ацетоном, толуолом). Для повышения характеристик отражения света сразу после нанесения краски сверху добавляют светоотражающие гранулы из расчета 400г/м2 покрытия. |
| Расход | Фактический расход краски зависит от техники и способа нанесения, ровности покрытия и вязкости консистенции и составляет 400-450 г/м2 |
| технические характеристики | Наименование показателя Норма Коэффициент яркости высушенной пленки, % Белый Более 80 Коэффициент яркости высушенной пленки, % Желтый 50-59 Плотность краски, г/см2 Более 1,6 Условная вязкость краски, с 120-200 Степень перетира краски не более, мкм 50 Массовая доля нелетучих веществ, % Более 80 Время высыхания краски до степени 3, мин 15-30 Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+2) (С Не менее 48ч Стойкость пленки к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+2) (С Не менее 48ч Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+) (С Не менее 48ч Стойкость пленки к статическому воздействию 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20+) (С Не менее 48ч Адгезия высохшей пленки краски к стеклу, баллов 2 |
| меры предосторожности | Не использовать вблизи открытого огня и легковоспламеняющихся веществ. Для работы должны применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, рук и защитные костюмы. При попадании на кожу обильно промыть участок чистой водой. |
| состав | Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки, растворитель. |
| срок хранения | Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. |
| Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |