™ BRITZ Краска дорожная АК-511Б

| назначение |  |  | Предназначена для нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с асфальто-бетонным покрытием в условиях эксплуатации У, УХЛ, ОМ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| способ применения |  |  | Перед покраской поверхность просушивают, очищают от песка, грязи, пятен жира и масла. Наносится краска специализированным оборудованием – безвоздушным распылителем, возможно нанесение ручным распылением, валиком и кистью при температуре воздуха 5-35 С, при влажности воздуха меньше 85%. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем (Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, ацетоном, толуолом). Для повышения характеристик отражения света сразу после нанесения краски сверху добавляют светоотражающие гранулы из расчета 400г/м2 покрытия. |  |  |
| Расход |  |  | Фактический расход краски зависит от техники и способа нанесения, ровности покрытия и вязкости консистенции и составляет 400-450 г/м2 |  |  |
| технические характеристики |  |  | Наименование показателя; Норма. Коэффициент яркости высушенной пленки, % Белый; Более 80. Коэффициент яркости высушенной пленки, % Желтый; 50-59. Плотность краски, г/см2; Более 1,6. Условная вязкость краски, с; 120-200. Степень перетира краски не более, мкм; 50. Массовая доля нелетучих веществ, %; Более 80. Время высыхания краски до степени 3, мин; 15-30. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+2) С; Не менее 48ч. Стойкость пленки к статическому воздействию насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+2) С; Не менее 48ч. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+) С; Не менее 48ч. Стойкость пленки к статическому воздействию 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20+) С; Не менее 48ч. Адгезия высохшей пленки краски к стеклу, баллов; 2. |  |
| меры предосторожности |  |  | Не использовать вблизи открытого огня и легковоспламеняющихся веществ. Для работы должны применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, рук и защитные костюмы. При попадании на кожу обильно промыть участок чистой водой. |  |  |
| состав |  |  | Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки, растворитель. |  |  |
| срок хранения |  |  | Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. |  |  |
|  | ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |  |  |