™ЭММИКС Краска водно-дисперсионная фасадная

| состав | Стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Для наружных и внутренних работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, асбестоцементным и другим пористым поверхностям, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью воздуха. |  |
| СВОЙСТВА | Экологически безопасная. Цвет белый. Хорошо колеруется. Образует ровное матовое паропроницаемое покрытие стойкое к мокрому истиранию. Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств. |  |
| технические характеристики | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20+0,5) ºС, с, не менее | 30 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-61 |
|  | Степень перетира, мкм не более | 60 |
|  | Время высыхания до степени, при температуре (20+2) ºС, ч, не более | 1 |
|  | pH, не менее | 8,5 |
|  | Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более | 180 |
|  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) ºС, ч, не менее | 12 |
|  | Смываемость, г/м2, не более | 3,5 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
|  | Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998) | Класс 2 |
| подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать, пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется обработать «Грунтовкой строительной Эммикс». |  |
| ПОДГОТОВКА КРАСКИ | Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10% от объема. Для колеровки можно использовать колерные пасты «Color Jazz» |  |
| условия нанесения | Краску можно наносить при температуре от +5 до +35 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | Однослойное покрытие – 1ч при температуре 18-22 ºС и относительно влажности воздуха не более 80%. |  |
| количество слоев | Краску наносят в 2 слоя. |  |
| расход | 200-250 г/м2 |  |
| очистка инструментов | Теплая вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0 ºС, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 ºС, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20 ºС) до полного оттаивания краски. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |
| срок годности | 12 месяцев с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | СТО 54651722-001-2007 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11 Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности №C-RU.ПБ05.В.02905. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции) |  |
| ### Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Все указанные свойства покрытия получены при нанесении методом пневматического распыления. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. |  |  |