Эмаль Экоцин-А цинконаполненная (55 ZN) + Применяется в качестве грунта под эмали Церта.

| назначение | Цинконаполненная эмаль Экоцин предназначена для долговременной антикоррозионной защиты металлических и стальных поверхностей оборудования и конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60 ºС до +350 ºС, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе и в условиях повышенной влажности. |
| --- | --- |
| способ применения ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Эмаль перемешать и нанести на предварительно очищенную поверхность кистью или краскораспылителем. Эмаль наносится краскораспылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями от 30 минут, в зависимости от температуры окружающей среды. Расход эмали при толщине не сформированного покрытия 30мкм составляет 160 г/м2. -Энергетический комплекс: АКЗС металлоконструкций, энергетического оборудования, паропроводов, эксплуатирующихся в температурном интервале от -60 ºС до +350 ºС. -Котельное оборудование ТЭЦ. -Наружная АКЗС продуктопроводов и емкостного оборудования. -Промышленное и гражданское строительство: АКЗС металлоконструкций надземных сооружений; ремонт оцинкованных конструкций, в том числе кровли; АКЗС монтажных и резьбовых соединений в полевых условиях. -Транспортное строительство: защита от коррозии металлических конструкций искусственных транспортных сооружений, мостов, эстакад, тоннелей, путепроводов, пролетных строений, опор, балок, ригелей и т.д. -Окраска днища маломерных судов. |
| меры предосторожности | Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Беречь от огня! |
| состав | Полиорганосилоксановая смола, цинковый порошок, ароматические углеводороды. |