™ Doktor Farbe краска водно-дисперсионная «ВД-БИО»

ДЛЯ СТЕН МОЮЩАЯСЯ

Продукт прошел испытания в Институте экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Академии Наук РФ и государственную регистрацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Концентрат наночастиц серебра изготовлен АНО «Институт нанотехнологий МФК» г.Москва по заказу ООО Завод «Краски КВИЛ».

| СОСТАВ | Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, концентрат коллоидного раствора наноразмерных частиц серебра, функциональные добавки. |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | Биологически активная краска, модифицированная наноразмерными частицами серебра, рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, предприятий общественного питания, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и др. мест массового посещения людей. Краску можно наносить на оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, цементные, бетонные, деревянные и ранее окрашенные поверхности, а также на обои под окраску. |  |
| свойства | Экологически чистый материал обладает высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний – гриппа, гепатита А, туберкулеза и др. наиболее распространенных инфекций; эффективно убивает бактерии кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка; избавляет от частого повторения обработки помещений с применением вредных для здоровья хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Покрытие сохраняет антимикробные свойства в течение длительного времени (более 1 года). Краска отличается белизной, отличной укрывающей способностью, улучшенными малярными свойствами. Образует матовое паропроницаемое «дышащие» покрытие. Допускается влажная уборка с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Краску можно колеровать универсальными колерными пастами «Color Jazz». |  |
| технические характеристики | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (200,5)С, с, не менее | 80 |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 56-62 |
|  | рН краски, не менее | 8,5 |
|  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |
|  | Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 140 |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С, ч, не более | 1 |
|  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (202)С, ч, не менее | 12 |
|  | Смываемость, г/м2, не более | 3,5 |
|  | Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998) | Класс 1 |
|  | Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
| подготовка поверхности | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать «Грунтовкой глубокого проникновения ™«White line». |  |
| ПОДГОТОВКА КРАСКИ | Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема. |  |
| условия нанесения | Краску можно наносить при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |  |
| время высыхания | 1 час при температуре 18-22 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. |  |
| количество слоев | Краску наносят в 1-2 слоя. В целях экономии краску, модифицированную наноразмерными частицами серебра, можно использовать только в качестве финишного слоя. |  |
| расход | 150-200 г/м2. |  |
| очистка инструментов | Теплая вода. |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества. |  |
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 0°С, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°С) до полного оттаивания краски. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов! |  |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца с даты изготовления. |  |
| нормативный документ | # ТУ 2316-022-49331636-2002 |  |
| СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.17.231.П.001189.07.08. Свидетельство о государственной регистрации №77.99.25.1.У.216.7.04. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции). |  |

### Технические характеристики  получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.

При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Все указанные свойства покрытия получены при нанесении методом пневматического распыления.  Технические данные на  материал могут быть изменены без уведомления.